НЕИСПРАВНОСТИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ Появляются, как правило, в течение первых месяцев эксплуатации батареи. Их внешние проявления и возможные причины возникновения приведены в табл. 1.

Таблица 1. Производственные дефекты батарей, их признаки и возможные причины возникновения

| ДЕФЕКТ | ПРИЗНАКИ | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА |
| --- | --- | --- |
| Разрыв электрической цепи внутри АКБ | Напряжение на выводах батареи есть, но стартер не вращается | Разрушение мостиков* между банками. Плохая сварка полюсных клемм и т. п. |
| Короткое замыкание между положительными и отрицательными электродами (пластинами) | В дефектной банке плотность ниже, чем в остальных. При заряде зарядным устройством дефектная банка не «кипит». При работе стартера в банке происходит интенсивное газовыделение | Повреждение сепаратора или неправильное его размещение в процессе сборки (фото 1). Низкое качество материала сепаратора или отклонение его размеров от допустимых (фото 2). Перекос электродов |
| Недоформованная активная масса электродов (фото 3) | Полностью заряженная батарея не может обеспечить более двух – трех пусков двигателя, а при заряде и разряде интенсивно «кипит» | Нарушена операция формования – процесс заряда электродов |
| Отрыв электродов (пластин) от соединительных мостиков | При работе стартера электролит в такой банке «кипит». При бездействии батареи плотность электролита не снижается | Низкое качество сварки пластины с мостиком |

* Детали, обеспечивающие электрический контакт между банками.

| Фото 1. Разрушение электрода от короткого замыкания в результате повреждения сепаратора при сборке. | Фото 2. Низкие сепараторы-конверты, приводящие к короткому замыканию. | Фото 3. Неполностью формированная активная масса электрода. |
| --- | --- | --- |
| Фото 4. Электрод без осыпавшейся активной массы. | Фото 5. Разрушение корпуса из-за замерзания электролита сильно разряженной батареи. | Фото 6. Разрушение корпуса из-за взрыва смеси кислорода и водорода при уровне электролита ниже электродов. |

| Фото 7. Коррозия (полная) решетки положительного электрода. | Фото 8. Разрушение и спекание сепараторов-конвертов из-за длительной эксплуатации с низким уровнем электролита. |
| --- | --- |

Если гарантийный срок не истек и есть подозрение, что неисправность батареи появилась по вине производителя, необходимо обратиться в специализированную мастерскую. При этом надо иметь кассовый или товарный чек, а также гарантийный талон с датой продажи и наименованием организации-продавца. К тому же желательно, чтобы в нем были указаны характеристики батареи на момент продажи — плотность электролита, напряжение на выводах без нагрузки и т. д. Это поможет проведению экспертизы. 

В мастерской должны установить причину неработоспособности АКБ или снижения ее характеристик. Результаты исследования батареи заносят в гарантийный талон, и если дефект производственный — АКБ подлежит замене на новую. 

Эксплуатационные дефекты 

Возникают в результате небрежной эксплуатации батареи на автомобиле. Основные нарушения — не осуществляется контроль за уровнем электролита и состоянием электрооборудования. Дефекты, приведенные в табл. 2, делают батарею практически непригодной к дальнейшему применению. Исключение составляет только оплывание активной массы электродов, да и то лишь в начальной стадии. Поскольку значительное образование шлама (оплывшей активной массы) приводит к оголению решеток пластин и потере работоспособности АКБ при включении стартера.

Таблица 2. Эксплуатационные дефекты АКБ, их признаки и возможные причины возникновения

| ДЕФЕКТ | ПРИЗНАКИ | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА |
| --- | --- | --- |
| Сильное окисление полюсных клемм | Напряжение на выводах батареи есть, а стартер не крутится. Клеммы греются | Не проводилась очистка полюсных клемм |
| Оплывание активной массы – оголение решеток электродов (фото 4) | Темный цвет электролита. Быстрое снижение напряжения батареи при работе стартера | Длительная эксплуатация батареи с низкими степенью заряженности и уровнем электролита. Вибрация незакрепленной батареи |
| Замерзание электролита при отрицательных температурах | Вздутие стенок корпуса или его разрушение (фото 5). | Очень низкие степень заряженности (табл. 5) и плотность электролита из-за глубокого разряда АКБ |
| Взрыв смеси кислорода и водорода (гремучего газа) | Трещины на крышке и стенках или полное разрушение корпуса (фото 6) | Уровень электролита ниже верхних кромок электродов приводит к накоплению гремучего газа, который взрывается при малейшем искрении |
| Коррозия (полная) решеток положительных электродов (фото 7) | Батарея плохо заряжается*. Быстрое снижение напряжения батареи при работе стартера | Постоянный перезаряд из-за большого напряжения (более 14,6 В). Интенсивная эксплуатация автомобиля (более 60 тыс км. в год) |
| Короткое замыкание между электродами | В дефектной банке плотность ниже, чем в остальных. При заряде дефектная банка не выделяет газ и не «кипит». При работе стартера в банке происходит интенсивное газовыделение | Большое количество оплывшей активной массы**. Разрушение сепараторов из-за низкого уровня электролита (фото 8). |

Причины эксплуатационных дефектов: 
Низкая степень заряженности (менее 75 %) может являться результатом:

  слабого натяжения ремня привода генератора;

  неисправности генератора и регулятора напряжения. При работающем двигателе на выводах батареи напряжение составляет менее 13,6 В;

  неисправности стартера, приводящие к увеличению силы тока, которую он потребляет, или повторению попыток пуска двигателя;

  окисление клемм соединений силовых проводов, что ухудшает работу стартера или заряд батареи;

  постоянное использование при стоянии в пробке мощных потребителей электроэнергии (например, обогревателя заднего стекла). Генератор не всегда может обеспечить их работу на холостых оборотах двигателя, поэтому АКБ разряжается;

  регулярные многократные прокручивания коленвала двигателя (неудачные попытки пуска) при последующем кратковременном движении. Генератор не успевает достаточно зарядить батарею. 

Уровень электролита будет ниже нормы, если:

  своевременно не проводить контроль его уровня. В жаркую погоду желательно производить проверку чаще, поскольку высокая температура способствует быстрому испарению воды;

  на выводы батареи подается напряжение более 14,6 В из-за неисправности регулятора напряжения. 
При интенсивной эксплуатации автомобиля в режиме «такси» (более 60 тыс. км в год) необходимо как можно чаще (через 3–4 тыс. км пробега) проверять уровень электролита. Также желательно, чтобы напряжение на клеммах АКБ находилось в пределах 13,8 –13,9 В. 

Рекомендации 

В Признаки неисправности батареи могут появляться не только из-за ее дефектов. Например, низкая плотность электролита в одной из банок возникает при доливе в нее дистиллированной воды больше уровня. Добавлять электролит, а тем более кислоту в банку ни в коем случае недопустимо. 

Перед зимним сезоном будет не лишним снять батарею с автомобиля и зарядить постоянным током равным 0,1 от численного значения номинальной емкости. Для батареи номинальной емкостью 55 А.ч сила зарядного тока должна составлять 5,5 А. 

В зимних условиях эксплуатации, когда часто включены мощные потребители (фары, отопитель, обогреватель заднего стекла и т. п.), желательно раз в месяц проверять степень заряженности батареи по плотности электролита (табл. 3, рис. 5) с учетом температурной поправки (табл. 4). Это поможет своевременно принять решение:

  необходимости заряда батареи стационарным зарядным устройством;

  рациональном использовании электроприборов;

  поиске неисправности в электрооборудовании.

Таблица 3. Зависимость плотности электролита от степени заряженности АКБ

| Плотность, г/см3 (+25 °С) | 1,28 | 1,26 | 1,25 | 1,24 | 1,23 | 1,22 | 1,21 | 1,20 | 1,18 | 1,16 | 1,14 | 1,12 | 1,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Степень заряженности, % | 100 | 88 | 82 | 75 | 69 | 62 | 56 | 50 | 38 | 25 | 13 | Менее 3 | 0 |

Таблица 4. Температурные поправки к величине плотности электролита

| Температура электролита, °С | –34…-20 | –19…–5 | -4…+10 | +11…+25 | +26…+40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поправка, г/см3 | –0,03 | –0,03 | –0,02 | –0,01 | +0,01 |

Таблица 5. Зависимость температуры замерзания от плотности электролита

| Плотность, г/см3 при 25 °С | 1,26 | 1,24 | 1,23 | 1,22 | 1,21 | 1,20 | 1,18 | 1,16 | 1,14 | 1,12 | 1,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура замерзания, °С | –58 | –50 | –42 | –40 | –34 | –28 | –22 | –18 | –14 | –10 | –8 |

|  | Примечания. 1. Замеры можно проводить только после стоянки автомобиля 15–20 часов, когда температуры электролита и окружающего воздуха практически выравняются. 2. Плотность электролита на холоде возрастает, поэтому на морозе она выше, чем при комнатной температуре. В диаграмме учтены необходимые поправки. 3. Диаграмма действительна для правильно обслуживаемых батарей, в которые при снижении уровня электролита добавляли только дистиллированную воду, а исходная плотность электролита была 1,27 г/см3. |
| --- | --- |
| Упрощенная диаграмма определения необходимости заряда аккумуляторной батареи в зависимости от температуры и плотности электролита. * Прибор для определения плотности жидкостей. |  |

Ориентировочный порядок действий для выяснения причины разряда АКБ.

| Проверить натяжение ремня генератора | Слабое | Отрегулировать натяжение. Зарядить АКБ |
| --- | --- | --- |
| Нормальное |  |  |
| Проверить надежность соединений силовых проводов и отсутствие их окисления | Есть неполадки | Устранить. Зарядить АКБ |
| Все в норме |  |  |
| Проверить уровень и плотность электролита. Определить по ней степень заряженности АКБ для ориентировочного расчета времени заряда*. Довести уровень электролита до нормы и зарядить батарею зарядным устройством | Время заряда значительно больше расчетного | Проверить работоспособность батареи нагрузочной вилкой. При разряде током 100 А АКБ емкостью 55 А.ч напряжение на 5–7 секунде должно быть не менее 10,5 В, иначе батарея не пригодна к эксплуатации |
| Заряд прошел нормально |  |  |
| Замерить напряжение на клеммах АКБ при оборотах двигателя 2000–2500 мин–1 сначала без нагрузки, затем с включенным дальним светом фар. Напряжение должно находиться в пределах, установленных автопроизводителем. Как правило, 13,8–14,4 В | Напряжение выходит за пределы | Неисправность генератора или регулятора напряжения |
| Напряжение находится в пределах |  |  |
| Измерить величину тока утечки между минусовой клеммой, снятой с батареи, и «минусом» АКБ при всех выключенных потребителях. Постоянно включенные электронные устройства (часы, контроллер впрыска и сигнализация) вместе потребляют, как правило, не более 30–40 мА | Ток утечки более 50 мА | Неисправность электрооборудования |
| Ток утечки в норме |  |  |
| Эксплуатировать автомобиль 2–3 дня в обычном режиме. Затем по плотности электролита определить степень заряженности батареи | Степень заряженности более 75 % | Возможно, имеется «плавающий» (непостоянный) дефект в электрооборудовании, не возникший за последние дни эксплуатации |
| Степень заряженности менее 75 % |  |  |
| АКБ разрядилась из-за использования мощных потребителей электроэнергии при нахождении в пробке, на стоянке и т.п. | * Пример ориентировочной оценки времени заряда АКБ номинальной емкостью 55 А.ч (например, 6СТ-55А). Плотность электролита при +25 0С составляет 1,21 г/см3. По табл. 5 определяем степень заряженности — 56 %. Фактическая емкость батареи — 55і0,56=30,8 А.ч. Ее необходимо подзарядить на 55–30,8=24,2 А.ч. Теоретическое время заряда током 5,5 А — 24,2/5,5=4,4 часа Действительное время заряда с учетом к.п.д. (0,85) — 4,4/0,85= 5,2 часа. На окончание заряда указывает бурное газовыделение. Плотность электролита во всех банках должна составлять 1,27–1,28 г/см3 (при +25 °С). |